## Slide 1
Гончаров А. С.
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Петров М. И.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Теоретическое исследование эффективной генерации второй гармоники бирезонансной металл-диэлектрической наноантенной

## Slide 2: Генерация второй гармоники
Макрокристаллы
Pi= Ej+ EjEk+…
Микро- и нанокристаллы
  Визуализация биологических объектов
  (D. Staedler et al., 2012 ACS Nano; L. Bonacina et al., 2013 Mol. Pharm.)
  Передача оптических сигналов на микромасштабе
    (S. Kim et. al., 2008 Nature)
    Проблема:
      маленькая эффективность нелинейных процессов(ɳ)
    ɳ= ɳ≈10-9
(T. Shibanuma, et al. 2017 ACS Publications)
ɳ≈10-5

## Slide 3: Металл-диэлектрические наноантенны
Усиление генерации второй гармоники – до 15 раз
Монорезонансная гибридная наноантенна
F. Timpu et al., 2017 Nano Lett.
Усиление генерации второй гармоники – ?
Бирезонансная гибридная наноантенна

## Slide 4
Задачи:
Подобрать конфигурацию с плазмонным резонансом на частоте падающего поля и Ми резонансом на частоте генерации второй гармоники
Рассчитать эффективность генерации второй гармоники гибридной наноантенной и сравнить ее с отдельной наночастицей BaTiO3
Исследовать зависимость генерации второй гармоники от конфигурации наноантенны
Сравнить полученные данные с экспериментом
Цель:
Теоретически исследовать генерацию второй гармоники бирезонансной гибридной наноантенной

## Slide 5: Рассеяние диэлектрическим шаром
Ми резонанс на 600 нм: r=120 нм
Задача Ми
Сечение рассеяния:
Эффективность рассеяния: ɳ=

## Slide 6: Рассеяние на металлической наноантенне
Решаем численно
Используeтся метод конечных элементов
Длина волны: 500-1300 нм, шаг – 10 нм
l=240 нм
g=20 нм
(P. Biagioni, et. al., NCBI, 2012)

## Slide 7: Рассеяние света на гибридной системе

## Slide 8: Генерация второй гармоники
BaTiO3: =
= EjEk
R. Boyd, “Nonlinear optics”, 2008
Эффективность: ɳ=

## Slide 9: Зависимость генерации второй гармоники от ориентации BaTiO3
Ba2+
O2-
Ti4+
Einc
=

## Slide 10: Зависимость генерации второй гармоники от зазора между плазмонными частицами

## Slide 11: Экспериментальная часть
200 nm

## Slide 12: Выводы
Подобрана бирезонансная конфигурация, с резонансами на частоте падающего поля и частоте генерации второй гармоники
Теоретически получено усиление генерации второй гармоники на два порядка
Теоретически показана зависимость генерации второй гармоники от ориентации кристаллической решетки нелинейной частицы и от зазора между плазмонными частицами

## Slide 13: Спасибо за внимание

## Slide 14
Генерация второй гармоники в микроскопии
P. Pantazis, et. al. 2010 PNAS U.S.A.
Флуоресцентная микроскопия
Микроскопия
Визуализация процесса деления клетки

## Slide 15: Генерация второй гармоники в микроскопии
Преимущества:
  узкий спектр излучения
  отсутствие выгорания
  Недостатки:
    маленькая эффективность генерации второй гармоники (ɳ)
    ɳ= ɳ≈10-9
    Глубина наблюдения – до 120 мкм
  R. Grange et al., 2011 Biomed. Opt. Express
D. Staedler et al., 2012 ACS Nano
Как увеличить эффективность генерации?

## Slide 16: Моделирование
+
вдали от наноантенны поле – сумма полей плоской и сферической волн

## Slide 17: Зависимость генерации второй гармоники от резонансной структуры

## Slide 18: Диаграмма направленности

## Slide 19: Задача Ми
Es=
ɳ=~